Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «УралКомпозит»

__________ Дробышевский С.А.

Инструкция по применению жидкого керамического огнеупора

ЖКО-1700

Жидкий керамический огнеупор ЖКО-1700 представляет собой однородную многокомпонентную массу коричневого цвета, из смеси высокотемпературных оксидов и аква-гелевого связующего. ЖКО-1700 по степени опасности для организма относится к IV классу, т.е. к веществам малоопасным, не горюч, не взрывоопасен, не токсичен. ПДК в воздухе рабочей зоны 10мг/м³.

ЖКО-1700 используется в качестве керамического клея для периклазохромитовых, хромитопериклазовых, динасовых, шамотных и других огнеупоров при кладке элементов высокотемпературных тепловых агрегатов.

1.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ХРАНЕНИЯ

  - ЖКО-1700 поставляется готовым к применению, упакованным в полиэтиленовый мешок в металлических баках объёмом 1м³ , 2м³, обеспечивающим сохранность свойств при транспортировке и хранении.

  - Температура хранения ЖКО-1700 должна быть не выше +35ºС.

  - Хранить ЖКО-1700 требуется в крытых складах, не допуская попадания влаги.

  - Срок хранения ЖКО-1700 – 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранения герметичности тары.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. ЖКО-1700 применяют в виде однородной массы с температурой от +5ºС до +30ºС, перед применением требуется тщательное перемешивание.

2.2. При хранении ЖКО-1700 при отрицательных температурах требуется нагрев обеспечивающий равномерное прогревание материала. Не допускается местный (выше 110ºС) перегрев.

  - Не допустим нагрев непосредственно материала (ЖКО-1700) открытым пламенем.

  - Перед применением необходимо тщательно усреднить материал по объёму.

  - Разбавление водой или иными жидкостями не допускается.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Перед применением ЖКО-1700 должен быть тщательно перемешан по всему объёму. Рекомендуется применение электроинструмента, например дрель с насадкой.

3.2 Непосредственно перед применением температура ЖКО-1700 должна быть выше минус 7ºС.

3.3 Используемый в кладке огнеупор перед нанесением на него ЖКО-1700 очистить от пыли и грязи. При необходимости обдуть сжатым воздухом.

3.4. На используемый огнеупор при помощи шпателя или мастерка на всю поверхность грани наносится слой ЖКО-1700. Толщина слоя ЖКО-1700 на шовных поверхностях огнеупора должна быть 1 - 3 мм.

3.5. Изделия плотно укладываются и постукиванием подгоняются друг к другу. Излишки ЖКО-1700 удаляются.

4.СУШКА ФУТЕРОВКИ

4.1. Cушка футеровки ведётся по режиму предусмотренному соответствующими технологическими инструкциями по разогреву футеровки тепловых агрегатов.

5.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 ЖКО-1700 по степени опасности для организма относится к IV классу, т.е. к веществам малоопасным , не горюч, не взрывоопасен, не токсичен. ПДК в воздухе рабочей зоны 10мг/м³.

5.2При работе с ЖКО-1700 технологическому персоналу необходимо использовать рукавицы .

5.3. При попадании ЖКО-1700 на кожу или в глаза необходимо промыть теплой проточной водой.