Утверждаю:                                                                                                Согласовано:

Главный инженер                                                                                      ___________________

ОАО «УралКомпозит»                                                                              ___________________

___________Дробышевский С.А,                                                                          ___________________

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕРМОСТОЙКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА

ТКК Р

ТУ 1526-003-14377547-2004

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ХРАНЕНИЯ

  - ТКК Р поставляется готовым к применению в полиэтиленовых пакетах расфасованных по 20-30 кг.

  - Хранение ТКК Р осуществляется при температуре от -30ºС до +40ºС , в герметичной таре или в таре производителя.

  - Срок  хранения ТКК Р – 12 месяце со дня изготовления при условии сохранения герметичности тары.

- ПОДГОТОВКА ТКК Р К ПРИМЕНЕНИЮ

  - Перед применением ТКК Р должен иметь температуру от +10ºС до +30ºС .

  - При хранении ТКК Р при отрицательных температурах требуется нагрев , обеспечивающий равномерное прогревание материала , не допускать нагрев ТКК Р открытым пламенем.

- ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛОЖНИЦЫ

  - Перед нанесением ТКК Р на внутреннюю поверхность изложницы , поверхность изложницы должна быть очищена от окалины, влаги пыли и жира ( если таковые имеются) при помощи металлической щетки, скребков. Затем тщательно продуть место нанесения сжатым воздухом.

  - Изложница перед нанесением ТКК Р должна иметь температуру от + 15ºС до +90ºС.

4.РЕМОНТ ИЗНОШЕННЫХ УЧАСТКОВ ИЗЛОЖНИЦЫ

  - Нанести ТКК Р на изношенные участки изложницы (разгар, размыв, вырыв) при помощи мастерка или шпателя.

  - Разровнять нанесенный ТКК Р таким образом, чтобы сохранить ровные внутренние геометрические размеры изложницы.

  - После окончания нанесения ТКК Р на внутреннюю поверхность изложницы необходимо произвести естественную сушку а течение 12 часов, после чего требуется нагрев изложницы на горне до температуры + 150ºС…..200ºС в течение 4-6 часов до полного высыхания материала. Нагрев изложницы  производить с наружной стороны.

5.ВИДЫ БРАКА

| № | Вид брака | Причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вздутие материала на поверхности изложницы | Быстрый и сильный нагрев отремонтированного участка | Отрегулировать горелку на горне таким образом, чтобы обеспечивался равномерный нагрев до t +150…200ºС |
| 2 | Отслоение материала после сушки изложницы | 1.Не очищена внутренняя поверхность изложницы. 2.Нанесение материала на изложницу, имеющую температуру более 90ºС | 1.Очистить место нанесения материала при помощи металлической щетки,скребков.Затем тщательно продуть место нанесения сжатым воздухом. 2.Охладить изложницу до t +15…..+90ºС |
| 3 | Вырыв материала после разливки металла в изложницу | Недостаточное время сушки материала на горне | Время естественной сушки материала 12часов , после чего прогрев на горне 4-6 часов до полного высыхания . |

6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТКК Р

6.1 ТКК Р является огнеупорным материалом , безопасным при использовании вблизи открытого огня.

6.2 При работе С ТКК Р техническому персоналу необходимо использовать рукавицы.

6.3 При попадании ТКК Р в глаза , промыть проточной водой.